광케이블보호용내관(SCD관) 제 품 검 사 성 적 서								결재	작 성		승 인
종류 및 호칭			ID-22			시 험 방 법			LG U+ 기술요구서
시 험 일 자			2025 년 월 일			시 험 자			서 지 훈
시 험 항 목		판 정 기 준						측 정 치				판 정
구조 및 형태		투영단면은 실용적인 정원이어야 하며, 내.외면은 사용상 해로운 흠, 돌기, 찢어짐, 비틀림, 기타 결점이 없고, 내면층은 실리콘이 균일하게 분포되어 있을 것						양 호				합격
색 상		겉보기가 뚜렷하여야 하며, 내면이중층은 흰색을 원칙으로 할 것						양 호				합격
치 수	내 경	22.0 ± 0.5						21.9				합격
	외 경	26.6 ± 0.5						26.3
	두 께	2.3 ± 0.5						2.2
인 장 강 도		180kgf/㎠ 이상						235				합격
압 축 강 도		5% 변형시			4.0이상			8.3				합격
		내면 접촉시			33.0이상			74
압축복원력		복원율 10.0% 이하						5.4				합격
표시 및 포장상태		표시사항이 빠짐이 없고, 표시상태가 명확하고, 로프의 묶음이 견고하고 상태가 깨끗할 것						양호				합격
*특기사항*
										종 합 판 정
				원 본 대 조 필